| ЧУГУН С ПЛАСТИНЧАТЫМ ГРАФИТОМ ДЛЯ ОТЛИВОК Марки Flake graphite iron for castings. Grades | ГОСТ 1412-85 (СТ СЭВ 4560-84) Взамен ГОСТ 1412-79 в части марок чугуна |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 сентября 1985 г. № 3009 срок действия установлен

с 01.01.87

до 01.01.97

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на чугун с пластинчатым графитом для отливок и устанавливает его марки, определяемые на основе временного сопротивления чугуна при растяжении.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4560-84.

# 1. МАРКИ

1.1. Для изготовления отливок предусматриваются следующие марки чугуна: СЧ10; СЧ15; СЧ20; СЧ25; СЧ30; СЧ35.

По требованию потребителя для изготовления отливок допускаются марки чугуна СЧ18, СЧ21 и СЧ24.

1.2. Условное обозначение марки включает буквы СЧ - серый чугун и цифровое обозначение величины минимального временного сопротивления при растяжении в МПа(10-1.

Пример условного обозначения:

СЧ15 ГОСТ 1412-85

# 2. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1. Временное сопротивление при растяжении чугуна в литом состоянии или после термической обработки должно соответствовать указанному в таблице.

| Марка чугуна | Марка чугуна по СТ СЭВ 4560-84 | Временное сопротивление при растяжении (в, МПа (кгс/мм2), не менее |
| --- | --- | --- |
| СЧ10 | 31110 | 100 (10) |
| СЧ15 | 31115 | 150 (15) |
| СЧ18 | - | 180 (18) |
| СЧ20 | 31120 | 200 (20) |
| СЧ21 | - | 210 (21) |
| СЧ24 | - | 240 (24) |
| СЧ25 | 31125 | 250 (25) |
| СЧ30 | 31130 | 300 (30) |
| СЧ35 | 31135 | 350 (35) |

Примечание. Допускается превышение минимального значения временного сопротивления при растяжении не более чем на 100 МПа, если в нормативно-технической документации на отливки нет других ограничений.

Временное сопротивление при растяжении чугуна марки СЧ10 определяется по требованию потребителя.

2.2. Механические свойства чугуна в стенках отливки различного сечения приведены в справочном приложении 1.

Дополнительные сведения о физических свойствах чугуна приведены в справочном приложении 2.

Химический состав приведен в справочном приложении 3.

# 3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Испытания на растяжение проводят по ГОСТ 27208-87 на одном образце.

3.2. Определение твердости проводят по ГОСТ 27208-87.

3.3. Заготовки для определения механических свойств чугуна отливают по ГОСТ 24648-81.

3.4. При применении термической обработки отливок, заготовки для определения механических свойств должны проходить термообработку вместе с отливками.

Допускается использовать заготовки в литом состоянии (без термообработки) при применении низкотемпературной термообработки для снятия литейных напряжений в отливках.

3.5. При получении неудовлетворительных результатов испытаний проводят повторные испытания на двух образцах.

Образцы считают выдержавшими испытания, если механические свойства каждого из них соответствуют требованиям настоящего стандарта.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

# Ориентировочные данные о временном сопротивлении при растяжении и твердости в стенках отливки различного сечения

| Марка чугуна | Толщина стенки отливки, мм |
| --- | --- |
|  | 4 | 8 | 15 | 30 | 50 | 80 | 150 |
| Временное сопротивление при растяжении, МПа, не менее |
| СЧ10 | 140 | 120 | 100 | 80 | 75 | 70 | 65 |
| СЧ15 | 220 | 180 | 150 | 110 | 105 | 90 | 80 |
| СЧ20 | 270 | 220 | 200 | 160 | 140 | 130 | 120 |
| СЧ25 | 310 | 270 | 250 | 210 | 180 | 165 | 150 |
| СЧ30 | - | 330 | 300 | 260 | 220 | 195 | 180 |
| СЧ35 | - | 380 | 350 | 310 | 260 | 225 | 205 |
| Твердость НВ, не более |
| СЧ10 | 205 | 200 | 190 | 185 | 156 | 149 | 120 |
| СЧ15 | 241 | 224 | 210 | 201 | 163 | 156 | 130 |
| СЧ20 | 255 | 240 | 230 | 216 | 170 | 163 | 143 |
| СЧ25 | 260 | 255 | 245 | 238 | 187 | 170 | 156 |
| СЧ30 | - | 270 | 260 | 250 | 197 | 187 | 163 |
| СЧ35 | - | 290 | 275 | 270 | 229 | 201 | 179 |

Примечания:

1. Значения временного сопротивления при растяжении и твердости в реальных отливках могут отличаться от приведенных в таблице.

2. Значения временного сопротивления при растяжении и твердости в стенке отливки толщиной 15 мм приближенно соответствуют аналогичным значениям в стандартной заготовке диаметром 30 мм.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

# Физические свойства чугуна с пластинчатым графитом

| Марка чугуна | Плотность (, кг/м3 | Линейная усадка, (, % | Модуль упругости при растяжении, Е(10-2 МПа | Удельная теплоемкость при температуре от 20 до 200°С, G, Дж(кг(К) | Коэффициент линейного расширения при температуре от 20 до 200°С, ( 1/°С | Теплопроводность при 20°С, (, Вт(м(К) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЧ10 | 6,8(103 | 1,0 | От 700 до 1100 | 460 | 8,0(10-6 | 60 |
| СЧ15 | 7,0(103 | 1,1 | » 700 » 1100 | 460 | 9,0(10-6 | 59 |
| СЧ20 | 7,1(103 | 1,2 | » 850 » 1100 | 480 | 9,5(10-6 | 54 |
| СЧ25 | 7,2(103 | 1,2 | » 900 » 1100 | 500 | 10,0(10-6 | 50 |
| СЧ30 | 7,3(103 | 1,3 | » 1200 » 1450 | 525 | 10,5(10-6 | 46 |
| СЧ35 | 7,4(103 | 1,3 | » 1300 » 1550 | 545 | 11,0(10-6 | 42 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

| Марка чугуна | Массовая доля элементов, % |
| --- | --- |
|  | Углерод | Кремний | Марганец | Фосфор | Сера |
|  |  |  |  | Не более |
| СЧ10 | 3,5 - 3,7 | 2,2 - 2,6 | 0,5 - 0,8 | 0,3 | 0,15 |
| СЧ15 | 3,5 - 3,7 | 2,0 - 2,4 | 0,5 - 0,8 | 0,2 | 0,15 |
| СЧ20 | 3,3 - 3,5 | 1,4 - 2,4 | 0,7 - 1,0 | 0,2 | 0,15 |
| СЧ25 | 3,2 - 3,4 | 1,4 - 2,2 | 0,7 - 1,0 | 0,2 | 0,15 |
| СЧ30 | 3,0 - 3,2 | 1,3 - 1,9 | 0,7 - 1,0 | 0,2 | 0,12 |
| СЧ35 | 2,9 - 3,0 | 1,2 - 1,5 | 0,7 - 1,1 | 0,2 | 0,12 |

Примечание. Допускается низкое легирование чугуна различными элементами (хромом, никелем, медью, фосфором и др.).